项目需求
本项目列出了主要材料的最低规格参数要求，供应商提供的货物其质量标准应优于或相当于规格参数中要求的标准。

	序号
	项目名称
	规格参数
	是否关键参数

	1
	执行标准
	磁卡符合ISO/IEC 7810：2019 （含Amd 1：2024）、ISO/IEC 7811标准，生产严格遵循ISO 9001：2015质量管理体系，并按最新版电信卡（GB/T 17554.1-2025、YD/T 系列）与金融卡（JR/T 0025/0045、GB/T 37720）检验标准执行。
	★

	2
	磁条材质
	采用优质高抗磁条，磁力强度不低于2750 Oe；卡片耐温范围：-10℃～45℃。
	★

	3
	卡基材质
	优质 PVC；卡片尺寸：85.5mm*54mm；厚度：0.76±0.08mm。
	★

	4
	湿度条件卡尺寸的稳定性
	-10℃至50℃，符合ISO/IEC 7810标准规定。
	★

	5
	耐化学性
	不呈现任何有害影响。
	★

	6
	动态弯曲应力
	1000次弯曲后功能完好、无破裂。
	★

	7
	紫外线
	按规定辐照度与曝光时间，卡片功能可测。
	★

	8
	粘连和并块
	5张样卡堆叠无有害影响，易徒手分开。
	★

	9
	静磁场
	暴露于标准静磁场中功能可测。
	★

	10
	磁卡使用寿命次数
	≥10000次。
	★

	11
	贴合性须紧密
	贴合紧密，无圆角开口、无透明表层剥落。
	★

	12
	毛边凸起高度
	边缘毛边凸起≤0.08mm，不影响读写器正常使用。
	★

	13
	卡片弯曲度
	成品弯曲度≤1.27mm；凸字后≤2.03mm；叠合层不剥离、不脱落。
	★

	14
	图样与文字
	正背面按用户指定图样文字印刷。
	★

	15
	卡号内容
	按客户要求自定义。
	★

	16
	写磁
	供货商免费提供写磁服务。
	★

	17
	乱码、串码
	不得出现乱码、串码、重码。
	★


备注：我医院目前卡号制作截止为：03430000；新的磁卡制作及卡号需根据医院提供的号段进行制作；卡面号码与磁条信息一致。
